СТБ EH 970-2003

КОНТРОЛЬ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ. ВИЗУАЛЬНЫЙ МЕТОД

КАНТРОЛЬ  НЕРАЗБУРАЛЬНЫ ЗВАРНЫХ ЗЛУЧЭННЯУ. В13УАЛЬНЫ МЕТАД

NON-DESTRUCTIVE EXAMINATION OF FUSION WELDS. VISUAL EXAMINATION

Дата введения 2003-11-01

1	Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к визуальному методу контроля сварных соединений металлов, полученных сваркой плавлением. Как правило, проводят визуальный контроль после сварки; проведение визуального контроля сварных соединений в процессе сварки должно дополнительно обговариваться требованиями контракта, стандарта или технических условий на продукцию.

2	Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ЕН 288-2* Требования и признание технологических процессов сварки металлов. Часть 2. Требования к инструкции дуговой сварки

ЕН 473** Контроль неразрушающий. Квалификация и сертификация персонала, проводящего неразрушающий контроль. Общие требования

ЕН 12062* Контроль неразрушающий сварных соединений. Общие правила для металлических материалов

ЕН 25817* Соединения сварные, выполненные дуговой сваркой сталей. Руководство по группам оценки дефектов (ИСО 5817:1992)

ЕН 30042* Соединения сварные, выполненные электродуговой сваркой алюминия и алюминиевых сплавов. Руководство по группам оценки дефектов (ИСО 10042:1992)

ИСО 3058:1998 Контроль неразрушающий. Вспомогательные средства для визуального контроля. Выбор увеличительного стекла малой кратности

ИСО 3599:1976 Штангенциркули с нониусом с ценой деления 0,1 и 0,05 мм

3	Условия и инструменты для проведения контроля

Освещенность лицевой поверхности контролируемого изделия должна составлять не менее 350 лк, а для надежного выявления дефектов - 500 лк. Поверхность сварного соединения должна быть доступна для контроля. Контролируемая поверхность должна рассматриваться под углом не менее 30° на расстоянии 600 мм (см. рисунок 1). Применение бороскопов, волоконных световодов и телекамер, используемых для обеспечения выявления дефектов при контроле на большом расстоянии, должно быть оговорено условиями контракта, в стандарте или технических условиях (ТУ) на продукцию.

* В БелГИСС имеются официальные экземпляры ЕН 288-2:1992 + А1:1997, ЕН 12062:1997, ЕН 25817:1992, ЕН 30042:1994 соответственно.

** В БелГИСС имеется официальный экземпляр ЕН 473:2000. На территории.Республики Беларусь действует ГОСТ 30489-97 (EN 473-92).

1

Для достижения хорошего контраста и отчетливой различимости дефектов и фона при необходимости должен быть использован дополнительный источник освещения. Визуальный контроль должен быть дополнен другими методами неразрушающего контроля, если для полной идентификации дефекта внешнего осмотра недостаточно.

Универсальные средства измерений и технические средства, применяемые при визуальном контроле, и их параметры приведены в приложении А.

4	Требования к персоналу, осуществляющему контроль

Персонал, осуществляющий визуальный контроль, должен:

- хорошо знать необходимые для контроля нормативные документы;

- обладать необходимой информацией о применяемых способах сварки;

- иметь хорошее зрение, которое должно проверяться один раз в год в соответствии требованиями ЕН 473.

5	Общие положения

Объем контроля устанавливается заранее требованиями контракта, стандарта или ТУ на продукцию. Лицо, проводящее контроль, должно иметь доступ ко всей необходимой технологической документации. Контроль сварных швов, по возможности, должен проводиться сразу после сварки. При необходимости проводят дополнительный контроль после механической обработки поверхности сварного соединения.

6	Визуальный контроль подготовки к сварке

При проведении визуального контроля подготовки к сварке необходимо проверить:

- форму и размеры подготовленных под сварку кромок в соответствии с инструкцией на технологический процесс, например по ЕН 288-2;

- чистоту поверхностей элементов сварного соединения;

- правильность сборки элементов сварного соединения.

- Визуальный контроль в процессе сварки

- процессе сварочных работ необходимо проводить контроль внешним осмотром:

- очистки каждого валика или слоя наплавленного металла перед выполнением следующего валика. Очистка должна проводиться так, чтобы не нарушалось соединение наплавленного металла с кромками.

- видимых дефектов, например трещин, пор и полостей. При обнаружении данных дефектов необходимо принять меры по обеспечению их устранения до выполнения следующего слоя.

- выполнения перехода между наплавленными валиками, а также между сварным швом и основным металлом, осуществляемого так, что происходит полное действительное расплавление прежде, чем будет вариться следующий валик.

- соответствия глубины и формы расчистки корня шва требованиям инструкции на технологический процесс.

2

СТБ EH 970-2003

8 Визуальный контроль готовых швов

8.1	Общие требования

Визуальный контроль готовых швов должен выполняться для установления соответствия требованиям ЕН 25817, ЕН 30042, ЕН 12062. При отсутствии конкретных требований к визуальному контролю контроль должен проводиться в соответствии с требованиями, изложенными в 8.2 - 8.5.

8.2	Требования к зачистке и обработке шва после сварки

При визуальном контроле необходимо подтвердить:

- полное удаление (механически или вручную) шлака и сварочных брызг с поверхностей. шва и околошовной зоны для обеспечения выявления всех дефектов;

- отсутствие явных следов инструмента, в том числе следов клеймения ударным инструментом;

- отсутствие после обработки шлифовкой, если она требуется, прижогов, неровной поверхности, наплывов, натеков;

- качество обработки поверхности угловых и стыковых сварных швов, обеспечивающее плавный переход к основному металлу без подрезов.

8.3	Требования к форме и размерам сварного шва

При визуальном контроле сварного шва должно быть установлено, что:

- форма и состояние лицевой поверхности сварного шва, величина выпуклости шва соответствуют требованиям стандарта «на уровни качества» (согласно 8.1).

- проплавление, рисунок поверхности и техника перемещения электрода обеспечивают правильное формирование лицевой поверхности сварного шва. Зазор между последним слоем наплавленного металла и основным металлом, как и определение расположения валика, должно измеряться, если это требование указано в инструкции на технологический процесс.

- ширина сварного шва по всей его протяженности постоянна, что обеспечивает выполнение требований конструкторской документации или стандартов «на уровни качества» (согласно 8.1). В стыковых швах должна быть также проверена полнота заполнения разделанных кромок.

8.4	Требования к корню и лицевой поверхности сварного шва

Доступные для контроля внешним осмотром корень шва и лицевая поверхность (для одностороннего стыкового сварного соединения) должны быть проверены на соответствие требованиям стандартов «на уровни качества» (согласно 8.1).

При визуальном контроле необходимо установить, что:

- для односторонних стыковых швов - проплавление, вогнутость корня, прожог, подрезы по всей длине шва находятся в пределах, установленных заданным уровнем качества (согласно 8.1).

- подрезы находятся в пределах, установленных заданным уровнем качества.

- возможные дефекты на лицевой поверхности шва или в зоне термического влияния, такие как микротрещины, трещины в кратере или выявленные скопления пор, соответствуют заданному уровню качества. Если необходимо, следует использовать оптические вспомогательные средства.

- съемные подкладки, обеспечивающие лучшее формирование шва и защиту расплавленного и нагретого металла с обратной стороны, удаляют так, чтобы не повредить контролируемую деталь. Область, к которой прикрепляется съемная подкладка, контролируют на отсутствие трещин после удаления подкладки.

8.5	Требования к изделиям, подвергающимся термической обработке после сварки

- случае, когда после сварки необходима термическая обработка, может потребоваться проведение дополнительного визуального контроля.

- Визуальный контроль сварных швов при исправлении

9.1 Общие требования

В случае, если сварные швы не удовлетворяют требованиям стандартов «на уровни качества» или удовлетворяют частично и необходимы исправления, контроль проводят согласно 9.2 и 9.3.

3

СТБ EH 970-2003

9.2	Требования к подготовке сварных швов, подлежащих исправлению частично

Сварной шов должен быть проверен по глубине и длине вырезанного участка, достаточного для того, чтобы обеспечивалось удаление всех дефектов. Необходимо проконтролировать, чтобы на концах и кромках выреза образовался равномерный скос от основания выреза до лицевой поверхности наплавленного металла. Ширина и форма выреза должна обеспечить достаточно пространства для повторной заварки.

9.3	Требования к подготовке сварных швов, подлежащих полному исправлению

При полном удалении сварного шва, необходимо стремиться к минимальному съему основного металла. Участок контролируемого изделия с дефектом сварного шва должен быть расчищен и заварен вновь, при этом перед сваркой должны быть проконтролированы форма и размеры кромок под сварку на соответствие требованиям действующих стандартов.

9.4	Требования к контролю исправленных сварных швов

Каждый шов, подвергшийся исправлению, должен пройти повторный контроль, как указано в разделе 8, на соответствие тем же требованиям, которые предъявлялись к нему при контроле до исправления.

10 Требования к протоколу визуального контроля

Протокол контроля сохраняется, если это оговорено специальными требованиями. В протоколе должно указываться время проведения каждого этапа контроля. В протоколе контроля должны быть приведены:

- завод-изготовитель (наименование предприятия) элементов сварной конструкции;

- лаборатория (наименование и реквизиты аккредитации), выполняющая испытания, если они проводились не заводом-изготовителем;

-обозначение и наименование сварной конструкции (узла, соединения);

- материал контролируемого изделия;

- вид соединения;

-толщина сварного материала контролируемого изделия;

- способ сварки;

- критерии приемки;

- наименование и месторасположение дефектов, выходящих за граничные значения критериев приемки;

- объем контроля со ссылкой на соответствующую конструкторскую документацию (при необходимости);

- средства измерений, используемые при контроле;

- результаты контроля со ссылкой на критерии приемки;

-	ФИО лица, проводившего контроль, дата проведения контроля.
Проконтролированное и признанное годным сварное соединение при необходимости должно

быть промаркировано или обозначено одним из известных способов. Если требуется документированный протокол визуального контроля проверенного сварного шва, должны быть сделаны фотоснимки и (или) точные эскизы с четко различаемыми дефектами.

4

СТБ EH 970-2003

Приложение А

(рекомендуемое)

Примеры универсальных средств измерений и технических средств

для визуального контроля

Для проведения визуального контроля необходимо наличие следующих средств измерений и технических средств:

- измерительная линейка или рулетка с ценой деления до 1 мм;

- штангенциркуль, согласно ИСО 3599;

- измерительный штифт с достаточным числом чувствительных элементов для измерения размеров от 0,1 до 3 мм с шагом 0,1 мм;

- радиусный шаблон;

- увеличительная лупа с 2 - 5-кратным увеличением, имеющая (по возможности) встроенную размерную шкалу.

При визуальном контроле могут потребоваться:

- профильное средство измерений с диаметром или шириной проволоки до 1 мм включительно, у которого каждый конец проволоки закруглен;

- материал для оттиска сварного шва, например отвердевающая на холоде пластмасса или пластилин;

- для контроля сварных швов при ограниченном доступе к шву можно использовать зеркала, эндоскопы, бороскопы, световоды или телекамеры;

- любое другое средство измерений, использование которого оговаривается условиями контракта, например нестандартные калибры сварных швов, высот, глубин, линейные и угловые измерители.

Универсальные средства измерений и технические средства представлены в таблице А.1.

5

Сварной шов	.	gi

Описание	>s       S      ,s        * 2	л	=t	о >- *	-*i

R2 a

2	3        4        5        6	7	8	9	10

Простой сварочный калибр

а)	Простой сварочный калибр измеряет угло-
; вые швы толщиной от 3 до 15 мм. Измерение
j должно   проводиться   криволинейной   частью

! так, чтобы создавался контакт трех точек меж-	Незна-

|  ду частью конструкции и угловым швом;	X      X       -       X      3-15      «0,5       90     читель-

б)	Выпуклость   стыковых   швов   измеряется	но
j прямой частью простого сварочного калибра.
; Такие  калибры  изготавливают  из  алюминия,

поэтому они  подвержены  быстрому  изнашиванию.

Набор калибров сварного шва

Набором калибров можно измерять угловые	Зави-
швы толщиной 3 - 12 мм; от 3 до 7 мм с шагом	„      х      _       __                     сит от
0,5 и 8, 10, 12 мм. Измерение набором калиб-	набо
ров основано  на  принципе соприкосновения	ра
трех точек

Калибр сварного шва с нониусом

Этим калибром обычно измеряют угловые швы, но его можно использовать и для определения выпуклости стыковых швов. Конструкция

калибра позволяет измерять угол соединения     X      X      -      X      0-20        0,1	90	-       !

деталей V- и Y-образных швов при угле скоса кромок 60, 70, 80 и 90°. Незначительные отклонения в значениях угла скоса кромок ведут к ошибочным измерениям

Негостированный шаблон

Данным  шаблоном  измеряют семь толщин    X      -      -      -      0 - 20       0,2        90	-

угловых швов с углом соединения деталей 90°

Калибр углового шва с тремя шкалами

Данный  калибр  используют для  измерения

толщин  угловых  швов,   длин   катетов,   но  он	и

может    применяться     и     для     определения     v      v      v      v      n     . c        n .	or,5"'"":'r""""

,r      s	XXXXO-15        0,1	90     читель-

выпуклости  стыковых  швов.   Калибр углового

шва с тремя шкалами прост в употреблении и

может   использоваться   для   асимметричных

угловых швов

Калибр для контроля формы угловых швов

С помощью этого калибра определяется фор
ма углового шва. Для каждого углового шва с----	-	-

определенными размерами необходимо изготавливать свой такой калибр

Многоцелевой шаблон	Q - 45	<о

Многоцелевым   шаблоном   можно   измерять	(угол	о

угол  скоса   кромок,   длины   катетов   углового	X      XX      X      0-50      0,3     скоса	-              g

шва,   величину   подрезов,   смещение   кромок,	кро-	g

толщину углового шва и величину выпуклости	мок)

Универсальный сварочный калибр

Данным калибром можно измерять: для угловых швов - форму и размеры; для стыковых -

смещение кромок при контроле листов свар-     XX      X      X       0-30      0,1	-	25%

ных соединений, угол и ширину разделки кромок, выпуклость шва, его ширину, величину подрезов

Шаблон для измерения величины зазоров	-      -  '   -      X       0-6    '  0,1

Штангенглубиномер

Штангенглубиномер используют для измере-     _      _	х

ния смещения кромок при подготовке стыковых	~	'	.~	~

швов листов и груб

2	3        4        5        6	7	8	9	10

Универсальный калибр для стыковых швов Данным калибром измеряют разделку кромок швов и готовые соединения:

1	- угол скоса кромок;

2	-  ширина  зазора  между свариваемыми

деталями;	X      0-30      0,1	-	±25%

- - выпуклость шва;

- - ширина лицевой поверхности шва;

- - глубина подреза;

- - диаметр присадочных сварочных материалов

Примечания

- Данные средства измерений и технические средства приведены только как примеры оборудования для визуального контроля. Некоторые из инструментов могут быть зарегистрированы как полезные модели либо запатентованы.

- Условные обозначения, принятые в таблице: X - измеряется;

— не измеряется.